## Slide 1
固体的导电 李 晟 2018.12

## Slide 2: 晶体
其原子在三维空间中周期性排列的固体

## Slide 3: 特征量
电阻率
电阻率的温度系数
  电阻率如何随温度发生变化
载流子数密度
  单位体积中的载流子数目
根据电阻率可将固体分成两类
  绝缘体：基本不导电
  非绝缘体
    金属
    半导体：电阻较大，负

## Slide 4: 晶体的能带
对于晶体中的电子，由于整体效应导致电子能级会形成能带
  某些能量区间能级及其密集，称能带
  某些能量区间没有能级，称禁带

## Slide 6: 绝缘体
电子将某个能带以下全部填满
已填最高能带距离下个能带很大
  电子在已填能带中难以活动
  电子需要获得很高能量才能抵达下一个能带

## Slide 7: 半导体
最高已填能带距离下个能带的带隙不大
  电荷只需要获得不大的能量就可以到下个能带中运动
  热涨落使得电荷进入导带
  升温将增加载流子浓度
    温度越高电阻越小

## Slide 8: 金属
没有带隙
  绝对零度下填充的最高能级称费米能级，相应的能量称费米能量
电荷可以自由运动
电阻率很小
电阻来源于散射
  温度越高电阻越大

## Slide 10: 态密度
单位体积中能量为的状态数

## Slide 11: 能级的占有率
费米-狄拉克统计

## Slide 12: 状态占有数

## Slide 13: 费米能计算
零温时总状态数满足
等于单位体积内传导电子的总数

## Slide 14: 空穴
半导体中价带中的电子会因为热涨落进入导带
价带中留下空位，称空穴
导带中电子的运动对应于价带中空穴的运动

## Slide 15: 掺杂半导体
N型半导体
  硅晶体中掺杂磷原子
  5价的原子替换了4价的原子
  多出来的电子受到的束缚较小，将分布于导带底部
电子载流子多于空穴载流子

## Slide 16: 掺杂半导体
P型半导体
  硅晶体中掺杂铝原子
  3价的原子替换了4价的原子
  缺少电子，会增加空穴
空穴载流子多于电子

## Slide 17: PN结
将P型半导体和N型半导体连在一起
P型有较多的空穴，N型有较多的电子
  电子会扩散到P型区域
  空穴会扩散到N型区域
  P型区域带负电，N型区域带正电
  形成电势差
  平衡时该电势差会阻止电荷的运动

## Slide 19: 结整流器
加正向偏压
  交错区域变窄
  有电流流过

## Slide 20
反向偏压扩大交错区域
阻止电荷流过

## Slide 21: PN结的单向导电性起到整流作用

## Slide 22: 其他应用
发光二极管
  电子从导带跳到价带时可能发射光子
光敏二极管（光电管）
  光子将电子从价带激发到导带，改变载流子浓度
半导体激光器

## Slide 23: 场效应管
电源VDS驱动电流从D流向S
电源VGS在N型半导体和P型半导体间形成一电场，该电场的作用使得N型半导体中的电子进入P型半导体，减少了载流子浓度
通过VGS的调控可调控IDS的大小，甚至开关

## Slide 24: 集成电路
晶体管的极限：5nm?
未来的走向
  新材料
  3D
  新型计算机：光计算、量子计算、生物计算。。。